**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

***1.1. Giới thiệu chung về gói thầu***

Tên gói thầu: “Sơn tĩnh điện thống trang thiết bị phòng thí nghiệm Chi nhánh Ven biển của Trung tâm Chuyển giao công nghệ mới”

Địa điểm cung cấp: Trung tâm Chuyển giao Công nghệ mới, địa chỉ: Số 20, đường Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Chủ đầu tư: Trung tâm chuyển giao Công nghệ mới

Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.

***1.2. Yêu cầu về kỹ thuật***

*Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:*

*a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: Đúng về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa của nhà sản xuất, cần có giấy chứng nhận chất lượng của nhà xản xuất.*

*b) Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:*

| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **ĐVT** | **Khối lượng** | **Tiêu chuẩn kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Sơn tĩnh điện** | m2 | 3600 | - Hệ sơn: Polyester-Epoxy, Trong nhà - Mã màu: FF160/7610/CW3 - Nhiệt nóng chảy: 75-105°C  - Độ bóng: 9-11 - Độ dày màng sơn: 60-80 µm - Độ va đập (ASTM D-2794): > 25 kg.cm - Yêu cầu tuổi thọ dài, độ bóng cao, chịu hóa chất. - Sơn Đại Phú FF160/7610/CW3 hoặc tương đương |

***1.3. Các yêu cầu khác:***

Mục 2. Bản vẽ: *Không có bản vẽ*

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Trước khi giao hàng bên mua hàng sẽ kiểm chất lượng sản phẩm tại địa chỉ bên bán : kiểm tra tính nguyên vẹn cùa bề mặt sản phẩm, kiểm tra độ dày lớp sơn bằng máy đo độ dày . Sản phẩm phải được bao bì đóng gói trước khi chuyển đến kho bên mua.